附件2：

上海市村内道路（桥梁）建设指导标准（试行）

村庄道路建设应贯彻“因地制宜、量力而行、节约土地、保证质量”的原则，实事求是，稳步推进。

一、乡村振兴示范村和美丽乡村示范村

1.总则：根据目前规划，乡村振兴示范村和美丽乡村示范村的道路建设以既有道路的改建工程为主。本参考标准适用于示范村内除设施量内公路以外的村庄道路改建工程，若有新建道路，相关技术标准可参考《村庄道路建设技术规范》（DG/TJ 08-2218-2016）的要求。

2.设计车速：村主路设计车速为20km/h；村支路设计车速为15km/h。

3.路面宽度：改建路面宽度应根据实际情况确定，在实施条件允许的前提下，建议村主路宽度宜4.5m-6m，拓宽受限路段应设置错车道，村支路宽度宜3.5m-4.5m。

4.路面结构：村主路和村支路改建可参考表1路面结构；以车行为主的道路应因地制宜选择水泥混凝土或沥青混凝土铺装路面结构，为提升示范村风貌和出行品质，建议尽量选用沥青混凝土铺装；以慢行交通为主的道路可选用石板、青砖、鹅卵石等乡土化、生态型铺装。

表1 参考改建路面结构

| 类型 | 村主路 | 村支路 |
| --- | --- | --- |
| “白加黑” （适用于原路承载力较好） | 4cm沥青混凝土（AC-13C） 6cm沥青混凝土（AC-20C） 原路面维修 | 5cm沥青混凝土（AC-13C） 原路面维修 |
| 改建沥青路面 | 4cm沥青混凝土（AC-13C） 6cm沥青混凝土（AC-20C） 0.6cm 封层 18cm石灰、粉煤灰稳定集料 原路面整平 | 5cm沥青混凝土（AC-13C） 18cm石灰、粉煤灰稳定集料 原路面整平 |
| 改建水泥混凝土路面 | 22cm水泥混凝土 原路面整平 | 18cm水泥混凝土 原路面整平 |

5.横坡：村庄道路横坡宜采取双面坡形式，宽度小于3m的窄路面可采用单面坡形式。坡度应控制在1%～3%之间，纵坡度大时取低值，纵坡度小时取高值。

6.路基：村庄道路路基边缘标高宜略高于两侧原地面标高。

7.道路安全、防护设施。设置硬质护坡，有条件的临河道路应设置坡面防护措施，采取石砌护坡或浸水挡土墙；设置路侧护栏。在视距不良、高路堤、陡坡、急弯、临水沿河等路段，应在路侧设置减速、警示标志和路侧护栏。

8.道路交通标志、标线。设置指示牌，村内道路于路段、交叉口宜设立交通指示标牌，旅游特色村应设置景点指示牌，标识立牌时宜结合村庄风貌设计，增添乡土元素；设置限速及人行横道线。在主要交叉路口、聚居点、学校等路段或道路纵坡过大的路段应采取减速措施并设置限速标志，并可划定人行横道线及其他安全设施。

9.道路照明：村庄道路建议配置路灯，在急弯、陡坡、路口、桥梁两端和临河路段处设置路灯。

10．道路绿化：村主路两侧，建议结合村庄特点设置景观或绿化，选择具有地方特色、经济性、易生长的品种，形成丰富四季景观，避免路边出现裸土。其他村内道路，可结合宅院外墙、滨水地区及空闲地块设置景观及绿化，沿线配置绿化小品、休憩石凳。

11.道路景观：对道路边界明确限定。如划定道路边界标线、路侧种植绿化、道路两侧院落设置通透的栅栏、墙体等实体予以明确界定，道路和院落采用不同材料进行铺装，路侧设置路缘石等。

12.桥梁：设计荷载：村庄道路沿线桥梁设计荷载应按照公路-II级设计标准进行。桥面宽度：村庄道路桥梁的桥面宽度应按照桥面净宽与路面同宽的原则进行布置。

二、新建农民集中居住归并点

1.总则：根据目前规划，集中居住归并点为新建工程。因此归并点内村庄道路大部分为新建工程，且雨污均采用管道形式排放，道路横断面不设置边沟，相关建设标准可参考《村庄道路建设技术规范》（DG/TJ 08-2218-2016）。

2.路面宽度：归并点内主要道路建议宽度为5.5-7m；归并点内其他道路建议路面宽度为2.5-5.5m；接入集中居住归并点的村主路（村支路）路面宽度宜不小于归并点内的主要道路。

3.路面结构：归并点内主要道路应采用水泥混凝土或沥青混凝土（路面结构可参考表2），路面铺装宜与接入归并点的村主路（村支路）一致；归并点内其他道路应采用硬化路面。

表2 参考新建路面结构

| 类型 | 归并点内主要道路 |
| --- | --- |
| 新建沥青路面 | 4cm沥青混凝土（AC-13C） 6cm沥青混凝土（AC-20C） 0.6cm 封层 30cm石灰、粉煤灰稳定集料 15cm砾石砂垫层 |
| 新建水泥混凝土路面 | 20cm水凝混凝土 20cm石灰、粉煤灰稳定集料 15cm砾石砂垫层 |

4.路基：路基必须密实、均匀，应具有足够的强度、稳定性、抗变形能力和耐久性。填方路基应选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料的最大粒径应小于150mm；应分层铺筑，均匀压实。压实度应符合表3的规定：

表3 路基压实度

| 填挖类别 | 零填及挖方 | 填方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路床顶面以下深度（m） | 0～0.3 | 0～0.8 | 0.8～1.5 | ＞1.5 |
| 路基最小压实度（%） | 94 | 94 | 92 | 91 |

5.道路附属设施：集中居住点内主要道路交叉口应设置指示牌。急弯交叉口应设置凸面反光镜，陡坡宜设置减速措施，居住点内应设置限速标志。

6、道路照明：归并点内主要道路应全线配置路灯，此外应确保急弯、陡坡等危险路段处设置路灯，其他道路宜在村民出行重要路段及公共场地等有需求路段设置。路灯样式应与集中居住点风貌风格统一。

三、其他规划保留村

其他规划保留村的村内道路建设分为新建和改建工程，相关标准可适当参考示范村或新建集中居住归并点要求。

四、工程验收

可通行机动车的村主路、村支路、桥梁及交通安全设施等建设工程应参照现行相关标准进行验收，工程未验收或验收不合格的，不得交付使用。